技术要求
	名称
	技术要求内容
	图片
	数量
	单位

	公寓床（多功能组合）
	1、尺寸：2024 mm *900 mm *2100 mm（±10mm）
2、基材：采用E0级实木颗粒板 ，甲醛释放量EO≤0.025mg/m³；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）合格；尺寸偏差（厚度偏差、长度和宽度偏差、垂直度、边缘直度、平整度）合格；外观质量合格；理化性能（板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率）合格；板面握螺钉力应不小于1000N，板边握螺钉力应不小于800N。
3、饰面： 采用人造板饰面专用纸，外观质量合格；甲醛释放量A级≤1.5mg/L；浸胶量合格；挥发物含量合格；预固化度合格；耐光色牢度标准级≥6级。                                                   4、封边条：塑料封边条外观合格；塑料封边条耐磨性合格，无露底现象；封边条甲醛释放量E₁≤1.5mg/L；可迁移元素（可溶性重金属）（铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se））均合格。
5、板件厚度：台面25mm，其余主体部件不低于15mm，床板采用厚度1.2mm实木多层板；
6、床立柱:型材62*62*1.4mm扇形管；长床横梁:型材80*30*1.4mm大肚钢管；短床横梁:型材30*40*1.2mm；短安全栏（护栏）:型材25*25*1.2mmD型管床挂件:钢板28*28*200*2.2mm；床安全栏（护栏）:型材25*25*1.2mmD型管；床头安全栏（护栏）:圆管φ20*1.2mm；长拉杆:方管30*40*1.2mm；短拉杆:方管30*40*1.2mm；中间短拉杆：60*30*1.2mm方管；床支撑:方管25*25*1.2mm；扶梯（爬梯）:椭圆管20*40*1.2mm；踏板:塑料踏板，上面带防滑条规格360*90*35mm。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]▲7、公寓床（多功能组合）：主要尺寸及其偏差（桌主要尺寸、衣柜主要尺寸、床主要尺寸、扶梯主要尺寸、尺寸偏差）合格；形状与位置公差（翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、抽屉下垂度、抽屉摆动度、着地平稳性）合格；金属件外观要求（管材、焊接件、冲压件、喷涂层）合格；木制件外观要求合格；封边条胶合强度、饰面人造板含水率合格；塑料件外观要求合格；金属件表面涂层冲击强度、金属件表面涂层附着力、金属件表面涂层耐湿热、金属件表面涂层耐腐蚀合格；桌类桌面垂直静载荷、桌类键盘托（抽屉）耐久性、桌类键盘托（抽屉）滑道强度、柜类拉门垂直加载合格；柜类拉门水平加载合格；柜类拉门耐久性合格；柜类挂衣棍支承件强度合格；柜类挂衣棍弯曲合格；床类铺面均布静载荷、床类铺面集中静载荷、床类铺面冲击、书架搁板弯曲、书架搁板支承件强度、扶梯挠度和强度、安全栏静载荷合格；安装要求合格；甲醛释放量合格；阻燃性能合格。（提供承诺函，承诺中标后，中标供应商提供国家认可的第三方检验检测机构出具的“公寓床（多功能组合）”成品型式检验报告复印件，报告内容满足上述参数要求，未按要求提供佐证材料或不满足上述要求的，将按无效响应废标处理。）。
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	公寓椅
	1、尺寸：420 mm *420 mm *430 mm /920 mm（±5mm）
2、椅子钢管25*25*1.4mm;
3、椅子垫板、靠背16mm实木颗粒板材;
4、静音胶套：耐老化性≥3级；塑料件外观合格；塑料件耐冷热循环合格；塑料件硬度（邵氏D硬度）合格；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）合格；重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）合格；苯并［a］芘合格；16种多环芳烃（PAH）总量合格；塑料多溴联苯合格；塑料多溴二苯醚合格。                                                               5、钢管：金属件外观性能要求（喷涂层）合格涂层中可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）合格。
▲6、公寓椅：椅凳类主要尺寸（座高）合格；产品外形尺寸偏差（宽度、深度、高度）合格；外观性能要求（金属件外观性能要求、木制件外观性能要求）合格；结构安全合格；人造板部件甲醛释放量合格；涂层和覆面层中可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）合格；金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）合格；木制件表面贴面层（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性、抗冲击、耐光色牢度）合格；力学性能要求（座面静载荷、椅背静载荷、座面耐久性、椅背耐久性、椅腿前向静载荷、椅腿侧向静载荷、座面冲击、椅凳类跌落试验、椅凳类稳定性）合格。（提供承诺函，承诺中标后，中标供应商提供国家认可的第三方检验检测机构出具的“公寓椅”成品型式检验报告复印件，报告内容满足上述参数要求，未按要求提供佐证材料或不满足上述要求的，将按无效响应废标处理。）。
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